# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

            - Nilai kekuatan tarik pada spesimen baja ASTM A36 dengan pengelasan 50A paling tinggi dan mendekati raw meterial dibandingkan spesimen arus pengelasan 60A dan arus 70A. Nilai rata-ratanya adalah sebesar 45,22 kgf/mm2. Kelompok arus 50 amper dapat digunaan sebagai arus amper untuk proses pembuatan tangki penyiram air

            - Nilai kekuatan impak pada spesimen baja ASTM A36 dengan pengelasan  Arus 70A paling tinggi dan mendekati raw meterial dibandingkan spesimen arus pengelasan Arus 60 A dan Arus 50 A. Nilai rata-ratanya adalah sebesar 0,103 joule/mm

## 5.2 Saran

            - Sebaiknya dilakukan pemanasan elektroda terlebih dahulu sebelum dilakukan pengelasan untuk menghilangan hitrogen yang ada pada flux, karena hitrogen berdampak pada kerapian pengelasan.

            - Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan elektroda dan kambuh yang berbeda guna mendapatkan hasil yang lebih baik