SKRIPSI

ANALISA PENGARUH PROSES ANNEALING PADA HASIL PENGELASAN SMAW BAJA ASTM A36 TERHADAP  SIFAT MEKANIS

DISUSUN OLEH :

YOKOYAMA TENOHAIKA RUMAYAR

NIM.1811045

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S-1

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

2022

ANALISA PENGARUH PROSES ANNEALING PADA HASIL

PENGELASAN SMAW BAJA ASTM A36 TERHADAP SIFAT

MEKANIS

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

(ST) Program Studi Teknik Mesin

DISUSUN OLEH:

YOKOYAMA TENOHAIKA RUMAYAR

NIM.1811045

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S-1

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

2022

# PERNYATAAN KEASLIAN ISI TULISAN

# LEMBAR ASISTENSI LAPORAN SKRIPSI

# LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

# KATA PENGHANTAR

Segala puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan kepada para sahabat–Nya.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan keinginan beserta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, sehubung dengan itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Abraham Lomi, MSEE, selaku Rektor ITN Malang.

- Dr. Ellysa Nursanti, ST.,MT selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang.

- Dr. I Komang Astana Widi, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Mesin S-1 ITN Malang.

- Bapak Ir. Teguh Rahardjo, M.T., selaku dosen pembimbing skripsi.

- Dr. I Komang Astana Widi, S.T., M.T., selaku dosen wali.

- Kedua orang tua beserta keluarga, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi demi terselesaikannya proposal skripsi ini.

- Rekan sekelompok dan teman- teman Teknik Mesin S-1 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dikembangkan lagi dikemudian hari untuk penelitian selanjutnya.

Malang ,Juni 2022

Penulis

ANALISA PENGARUH  PROSES ANNEALING PADA HASIL

PENGELASAN SMAW BAJA ASTM A36 TERHADAP

SIFAT MEKANIS

Yokoyama Tenohaika Rumayar

Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional

Malang

Jl. Raya Karanglo km 2, Malang 65145

Email: yokorumayar1@gmail.com

# ABSTRAK

Proses perlakuan panas yang diberikan pada suatu logam atau paduan dapat mempengaruhi sifat-sifat mekanis dari logam atau paduan tersebut. Salah satu proses perlakuan panas yang dapat diberikan pada logam atau paduan setelah pengelasan yaitu proses annealing. Proses annealing merupakan proses perlakuan panas terhadap logam paduan dengan kombinasi memanaskan logam pada suhu temperatur tertentu, menahan temperatur beberapa saat dan mendinginkan logam dengan laju pendinginan yang sangat lambat. Proses perlakuan panas bertujuan untuk memperbaiki sifat mekanik dari logam atau paduan. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan pengaruh yang disebabkan pada material baja. Penelitian ini merupakan penelitian uji coba.

Dari hasil penelitian baja ASTM A36 yang didapat yaitu nilai kekerasan yang tertinggi pada temperatur 550oC sebesar 63 HRB selanjutnya nilai kekuatan tarik yang tertinggi pada temperatur 650oC sebesar 49,06 kgf/mm² Kandungan martensit terbanyak pada temperatur 750oC dengan nilai kekuatan impak tertinggi adalah 0.5493 joule/mm Semakin tinggi suhu maka akan semakin rendah nilai kekerasan suatu material dan semakin sedikit pula martensit yang terjadi. Namun pada impak, semakin tinggi temperatur maka nilai kekuatan impak juga semakin naik yang menyebabkan material bersifat ulet

Kata Kunci : Pengelasan, Annealing, Kekerasan ,Tarik, Impact dan Struktur Mikro

ANALISA PENGARUH  PROSES ANNEALING PADA HASIL

PENGELASAN SMAW BAJA ASTM A36 TERHADAP

SIFAT MEKANIS

Yokoyama Tenohaika Rumayar

Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional

Malang

Jl. Raya Karanglo km 2, Malang 65145

Email: yokorumayar1@gmail.com

ABSTRAK

The heat treatment process applied to a metal or alloy can affect the mechanical properties of the metal or alloy. One of the heat treatment processes that can be applied to metals or alloys after welding is the annealing process. The annealing process is a heat treatment process for metal alloys by a combination of heating the metal at a certain temperature, holding the temperature for a while and cooling the metal with a very slow cooling rate. The heat treatment process aims to improve the mechanical properties of the metal or alloy. Based on this, it is hoped that this study aims to determine and determine the effect caused on the steel material. This research is a pilot study.

From the research results of ASTM A36 steel obtained, the highest hardness value is at a temperature of 550°C at 63 HRB then the highest tensile strength value at a temperature of 650°C is 49.06 kgf/mm² The highest martensite content is at a temperature of 750°C with the highest impact strength value is 0.5493 ​​joules/ mm The higher the temperature, the lower the hardness value of a material and the less martensite that occurs. However, at impact, the higher the temperature, the higher the impact strength value, which causes the material to be ductile

Keywords: Welding, Annealing, Hardness, Tensile, Impact and Microstructure

# DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii

PERNYATAAN KEASLIAN ISI TULISAN	iii

LEMBAR ASISTENSI LAPORAN SKRIPSI	iv

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	v

KATA PENGHANTAR	vi

ABSTRAK	vii

DAFTAR ISI	ix

DAFTAR GAMBAR	xiv

DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Rumusan Masalah	2

1.3 Batasan Masalah	3

1.4 Tujuan Penelitian	3

1.5 Manfaat Penelitian	3

1.6 Sistematika Penulisan	3

BAB II LANDASAN TEORI	2

2.1 Baja	2

2.1.1 Pengertian Baja	2

2.1.2 Baja Karbon	2

2.1.3 Baja Paduan (Alloy Steel)	6

2.1.4 Baja ASTM A36	7

2.1.5 Spesifikasi Baja ASTM A36	7

2.2  Sifat Mekanik Pada Logam	7

2.2.1 Macam - Macam Sifat Mekanik Material	8

2.2.2 Faktor yang Memengaruhi Sifat Mekanis pada Logam	9

2.3 Post Weld Heat Theartment (PWHT)	10

2.3.1 Siklus Thermal PWHT	11

2.3.2 Stress Relief Annealing	12

2.4 Annealing	13

2.5 Quenching	15

2.6 Pengelasan	15

2.6.1 Pengertian Pengelasan	15

2.6.2 SMAW (Las Shilded Metal Arc Welding)	16

2.6.3 Pengelasan (Welding)	18

2.6.4 Terminologi hasil lasan	18

2.6.5 Mampu las (Weld Ability)	20

2.6.6 Tegangan sisa (Residual Stress)	20

2.7 Pemilihan Elektroda	21

2.8 Dapur Furnance	22

2.9 Pengujian Kekerasan	24

2.9.1 Uji Kekerasan Rockwell	24

2.9.2 Uji Kekerasan Brinell	27

2.9.3 Uji Kekerasan Vickers	28

2.10 Pengujian Tarik	29

2.10.1 Tegangan Dan Regangan	30

2.10.2 Kurva Regangan Dan Tegangan	32

2.11 Pengujian Impak	34

2.11.1 Perhitungan Uji Impak Charpy	36

2.11.2 Jenis Patahan	38

2.12 Uji Metalografi	38

2.12.1 Uji Makro	39

2.12.2 Uji Mikro	39

2.13 Definisi Pengelasan	42

2.14 Dasar Proses Pengelasan	42

2.15 Klasifikasi Pengelasan	43

2.15.1 Fusion Molding	43

2.15.2 Solid State Welding	44

2.16 Las Busur Listrik	45

2.16.1 Las Elektroda Terbungkus	45

2.16.2 Gas Metal Arc Welding (GMAW)	47

2.16.3 Las Metal Inert Gas (MIG)	48

2.16.4 Las Metal Active Gas (MAG)	53

2.17 Metalurgi Las	57

2.18 Analisa Perpindahan Panas pada Pengelasan	58

2.18.1 Masukan Panas (Heat Input)	58

2.18.2 Static Thermal Tensioning (STT)	59

2.18.3 Transient Thermal Tensioning (TTT).	60

2.19 Pengelasan Pada Baja	60

2.19.1 Pengelasan Baja Karbon	60

2.19.2 Pengelasan Baja Tahan Karat	62

2.20 Klasifikasi Sambungan Las	66

2.20.1 Butt Joint	66

2.20.2 Fillet (T) Joint	67

2.20.3 Corner Joint	67

2.20.4 Lap Joint	68

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	69

3.1 Diagram Alir	69

3.2  Study Literatur	70

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian	70

3.4 Bahan Yang Digunakan	71

3.4.1 Alat Yang Digunakan	71

3.5 Bahan Uji	72

3.6 Variabel Penelitian	73

3.7 Prosedur Pengelasan dan Pembuatan Spesiemen	73

3.7.1 Pemotongan Bahan Pelat	73

3.7.2 Pengelasan Spesimen	75

3.7.3 Pembuatan Spesimen	76

3.8 Prosedur Pengujian	81

3.8.1 Proses Annealing	81

3.8.2 Pengujian Tarik	82

3.8.3 Pengujian Kekerasan	85

3.8.4 Pengujian Impact	87

3.8.5 Pengujian Struktur Mikro	89

3.9 Pengumpulan dan Pengolahan Data	92

3.10 Analisa dan Pembahasan	93

3.11 Kesimpulan dan Saran	93

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70

4.1 Parameter Annealing	70

4.2 Pengujian Tarik	95

4.2.1 Data Hasil Pengujian Tarik	95

4.2.2 Analisa Dan Pembahasan Pengujian Tarik	97

4.3 Pengujian Kekerasan	98

4.3.1 Data Hasil Pengujian Kekerasan	98

4.3.2 Analisa Dan Pembahasan Pengujian Kekerasan	99

4.4 Pengujian Impact	101

4.4.1 Data Hasil Pengujian Impact	101

4.4.2 Analisa Dan Pembahasan Pengujian Impact	103

4.5 Pengujian Struktur Mikro	105

4.5.1 Hasil Pengujian Struktur Mikro	105

4.5.2 Analisa Dan Pembahasan Struktur Mikro	107

4.6 Hubungan Antara Pengujian Tarik, Kekerasan, Impact Dan Struktur Mikro	108

4.6.1 Analisa Dan Pembahasan Setiap Pengujian Terhadap Temperatur 550°C	108

4.6.2 Analisa Dan Pembahasan Setiap Pengujian Terhadap Temperatur 650°C	108

4.6.3 Analisa Dan Pembahasan Setiap Pengujian Terhadap Temperatur 750°C	109

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	111

5.1 Kesimpulan	111

5.2 Saran	111

DAFTAR PUSTAKA	112

LAMPIRAN	111

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dapur Fumace	11

Gambar 2.2 Siklus thermal post weld heat treatment.	12

Gambar 2.3 Diagram Full Anneling	14

Gambar 2.4 Proses Pencairan Elektroda	16

Gambar 2.5 Las SMAW	17

Gambar 2.6 Kondisi tegangan selama pengelasan	20

Gambar 2.7 Kondisi tegangan selama pengelasan	21

Gambar 2.8 Elektroda	22

Gambar 2.9 Dapur Furnace	23

Gambar 2.10 Skema Uji Kekerasan Rockwell	24

Gambar 2.11 Cara Kerja Alat Uji Rockwell	25

Gambar 2.12 Indentor Tipe Ball Dan Diamond	26

Gambar 2.13 Skema Uji Kekerasan Brinell	28

Gambar 2.14 Skema Uji Kekerasan Vickers	28

Gambar 2.15 Skema Uji Tarik	29

Gambar 2.16 Diagram Kurva (F-(() Hasil Uji Tarik	30

Gambar 2.17 Kurva Regangan Dan Tegangan	32

Gambar 2.18 Pengujian Tarik	34

Gambar 2.19 Jenis Takik	38

Gambar 2.20 Spesimen, Ukuran dan Obyek Pembesaran	39

Gambar 2.21 Pengaruh Etsa terhadap Spesimen	40

Gambar 2.22 Pantulan Sinar pada Pengamatan Metalografi	41

Gambar 2.23 Las Busur dengan Elektroda Terbungkus	46

Gambar 2.24 Pemindahan Logam Cair	46

Gambar 2.25 Skema Las GMAW	47

Gambar 2.26 Pemindahan Sembur pada Las MIG	49

Gambar 2.27 Pengaruh Perubahan Arus terhadap Ukuran dan Frekuensi Tetesan	50

Gambar 2.28 Hubungan antara Arus Kritik dan Diameter Kawat	50

Gambar 2.29 Pengaruh Gas Pelindung terhadap Penetrasi	51

Gambar 2.30 Konstruksi Mesin Las MIG Semi-Otomatik	51

Gambar 2.31 Pemindahan Gelombang dan Bentuk Gelombang Arus pada Las Busur Pulsa	52

Gambar 2.32 Skema Terjadinya Percikan dalam Las Busur Gas CO2	54

Gambar 2.33 Hubungan antara Laju Pemindahan dan Arus Pengelasan	55

Gambar 2.34 Skema Las TIG	56

Gambar 2.35 Diagram Rangkaian Listrik dari Mesin Las Listrik DC	56

Gambar 2.36 Daerah Lasan	57

Gambar 2.37 Kekuatan Baja Tahan Karat pada Suhu Tinggi	63

Gambar 2.38 Kekuatan Baja Tahan Karat pada Suhu Tinggi	63

Gambar 2.39 Endapan antar Butir Karbid Khrom dari Baja 18 Cr-8 Ni	64

Gambar 2.40 Diagram Schaeffler dari Logam Lasan dalam Pengelasan Baja Tahan Karat	65

Gambar 2.41 Jenis Retak Panas dalam Logam Lasan SUS 43	66

Gambar 2.42 Macam-macam Bentuk Kampuh Las pada Butt Joint	67

Gambar 2.43 Macam-macam Sambungan T (Fillet) Joint	67

Gambar 2.44 Sambungan Corner Joint	68

Gambar 2.45 Macam-macam Sambungan Lap Joint	68

Gambar 3.1 Diagram Alir..........................................................................................................69

Gambar 3.2 Plat Baja ASTM A36	72

Gambar 3.3 Dimensi Pelat	74

Gambar 3.4 Pemotongan Pelat Untuk Proses Pengelasan	74

Gambar 3.5 Dimensi Kampuh V Tunggal	75

Gambar 3.6 Dimensi Kampuh V Tunggal	75

Gambar 3.7 Mesin Las SMAW	76

Gambar 3.8 Dimensi Spesimen Uji Kekerasan	77

Gambar 3.9 Dimensi Spesimen Uji Tarik	78

Gambar 3.10 Spesimen Uji Tarik Kuat Arus Pengelasan 8 Ampere	78

Gambar 3.11 Dimensi Spesimen Uji Impak	79

Gambar 3.12 Spesimen Uji Impact	79

Gambar 3.13 Dimensi Spesimen Uji Struktur Mikro	80

Gambar 3.14 Spesimen Uji Struktur Mikro Untuk Daerah Logam Las	80

Gambar 3.15 Dapur Listrik	81

Gambar 3.16 Diagram Full Anneling	81

Gambar 3.17 Spesimen Sesudah Proses Anealing	82

Gambar 3.18 Universal Testing Machine	84

Gambar 3.19 Rockwell Hardness Tester	86

Gambar 3.20 Alat Uji Impact	87

Gambar 3.21 Digital Micro Vickers Hardness	91

Gambar 3.22 Garis Bantu Perhitungan Persentase Fasa dalam Struktur Mikro	92

Gambar 4.1 Hasil Spesimen Uji Tarik......................................................................................96

Gambar 4.2 Grafik Hubungan Variasi Temperatur Pada Uji Tarik	96

Gambar 4.3 Grafik Hubungan Variasi Temperatur Pada Uji Kekerasan	99

Gambar 4.4 Hasil Spesimen Uji Impact	102

Gambar 4.5 Grafik Hubungan Variasi Temperatur Terhadap Energi	102

Gambar 4.6 Grafik Hubungan Variasi Temperatur Dengan HI	103

Gambar 4.7 Hasil Struktur Mikro Logam Las Pada Temperatur 550°C	105

Gambar 4.8 Hasil Struktur Mikro Logam Las Pada Temperatur 650°C	106

Gambar 4.9 Hasil Struktur Mikro Logam Las Pada Temperatur 750°C	106

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Spesifikasi baja ASTM A36	7

Tabel 2.2 Klasifikasi Indentor pada Uji Kekerasan Rockwell	27

Tabel 2.3 Energi Setiap Sudut Ayun	36

Tabel 2.4 Spesifikasi Kawat dan Batang Las untuk Baja Tahan Karat (JIS Z 3321–1974)	52

Tabel 2.5 Spesifikasi Kawat Las Busur CO2 (JIS Z 3312–1974)	55

Tabel 3.1 Dimensi Spesimen Uji Kekerasan............................................................................ 77

Tabel 3.2 Dimensi Spesimen Uji Tarik	78

Tabel 3.3 Dimensi Spesimen Uji Impak	79

Tabel 3.4 Dimensi Spesimen Uji Struktur Mikro	80

Tabel 3.5 Energi Pada Setiap Sudut Ayun	89

Tabel 4.1 Spesifikasi Material.................................................................................................. 70

Tabel 4.2 Parameter Perlakuan Panas	70

Tabel 4.3 Perhitungan Rata-rata Data Hasil Pengujian Tarik	95

Tabel 4.4 Perhitungan Rata-rata Data Hasil Pengujian Kekerasan	98

Tabel 4.5 Perhitungan Rata-rata Data Hasil Pengujian Impact	101